| Номер приказа работы: | 08011802 | Номер продукта: | Y12324-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Название продукта: | WK-35 | Организация заказа: | Чжун Хан |
| Номер общего чертежа: | K1823.00 | Дата выпуска: | Марта 2012 г. |

Архив качества продукции

Содержание

| Номер | Название документа | Том (лист) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сертификат качества продукции | 23 |

Сертификат качества продукции сосуда, работающего под давлением

Название продукта: Баллон

Номер продукта: Y12324-4

Инженер по качественной гарантии (печать): Цзинь Лянфэн

Законный представитель организации (печать): Лу Шуймин

Специальная печать качественного контроля (служебная печать): Отделение качественного контроля Завода сосуда, работающего под давлением Цзясин

Завод сосуда, работающего под давлением Цзясин

Сертификат продукции

Организация производства: Завод сосуда, работающего под давлением Цзясин

Номер разрешения на производство: TS2231018-2013

Название продукта: баллон  Вид: I MC

Проектная организация: ОАО инженерный и строительный проектный институт Кайюань, Чжэцзян

Номер разрешения на проектирование: TS12311047-2015

Номер чертежа: FQBO.3/1.38-11087*0

Организация заказа: ОАО компания по производству Ингэсолань, Шанхай

Номер продукта: Y12324-4

Дата завершения производства: Марта 2012 г.

Настоящий сосуд, работающий под давлением, выдержал качественный контроль, соответствует требованиям Инструкции по наблюдению над безопасной техникой сосуда, работающего под давлением, проектного чертежа и технических условий.

Подпись главного контролера качества: Мао Юн          15-го марта 2012 г.

Специальная печать качественного контроля (служебная печать): Отделение качественного контроля Завода сосуда, работающего под давлением Цзясин

15-го марта 2012 г.

| Технические характеристики продукта Номер продукта: Y12324-4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические параметры | Проектное давление: междутрубное пространство (корпус):1,76 MPa |  |  | Трубчатое пространство (рубашка) / MPa |  |
|  | Проектная температура: междутрубное пространство (корпус):-10 ℃ |  |  | Трубчатое пространство (рубашка) / ℃ |  |
|  | Рабочая среда: междутрубное пространство (корпус):воздух |  |  | Трубчатое пространство (рубашка) / |  |
|  | Максимальное рабочее давление: междутрубное пространство (корпус):1,6 MPa |  |  | Трубчатое пространство (рубашка) / MPa |  |
|  | Конструктивное оформление: однослойное □многослойное（□горячая рубашка □ намотанная рубашка □ обвязка） |  |  |  |  |
|  | Площадь теплового обмена / m2 | Объем: 0,272 m3 |  |  | Вес: 140kg |
|  | Норма: внутренний диаметр Ф600mm | Толщина стенки: 6mm |  |  | Общая длина: 1124mm |
| Испытание на давление | Испытание под напряжением: междутрубное пространство (корпус): 2,2 MPa |  | Трубчатое пространство (рубашка) / MPa |  |  |
|  | Испытание на герметизацию: междутрубное пространство (корпус) / MPa |  | Трубчатое пространство (рубашка) / MPa |  |  |
|  | Испытательное давление на герметизацию сварного шва закрепительного кольца / MPa |  |  |  |  |
| Неразрушающий контроль | Способ неразрушающего контроля:RT Прибор: XXH-2505 Пропорция неразрушающего контроля по чертежу≥20% Минимальная пропорция фактического контроля отдельного сварного шва:20% Общая длина сварного шва: сварного шва категории А 750mm сварного шва категории В 3844mm Длина фактического неразрушающего контроля: сварного шва категории А 200mm сварного шва категории В 960mm Пропорция добавленного контроля в норме □ нет данного пункта |  |  |  |  |
| Основание производства работ | Стандарт проектирования: GB150-1998 Стандарт производства: (Стандарт групповой сварки на рабочем месте) Инструкция по наблюдению над безопасной техникой сосуда, работающего под давлением Стандарт неразрушающего контроля: JB/T4730.2-2005 |  |  |  |  |

| Ведомость материалов, использованных для основных элементов продукта, работающих под давлением (включая сварочные материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основные элементы, работающие под давлением |  | Материалы, использованные для основных элементов продукта, работающих под давлением |  |  |  |  | Знак материалов, поступающих на склад | Источник данных | Химический состав (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Механическое свойство |  |  |  |  |  |  |  | Испытания на изгиб |  |
|  | Название | Номер детали | Марка | Норма, mm | Номер плавки | Организация производства |  |  |  | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Cu | MO |  | Предел текучести os | Прочность на протяжение ob | Степень удлинения | Испытания на удар (AKV) |  |  |  | Твердость （HB) | Угол изгиба 180℃ | Диаметр гнутой оси 24mm |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (MPa) | (MPa) | δ5（%） | （℃） | （J) |  |  |  |  |  |
| 1 | Ствол | / | Q345R | δ6 | 09709383 | Сталь Синьюй | / | BK09142-2 | Значение поставки | 0,16 | 1,46 | 0,27 | 0,013 | 0,008 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,004 |  | 395 | 540 | 28,5 | 0 | 40 | 42 | 40 |  | Кондиционно | Кондиционно |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение повторного контроля | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 3 | Заглушка | / | Q345R | δ6 | 09709383 | Йзюйчжоу, Исин | / | FTK09193 | Значение поставки | 0,16 | 1,46 | 0,27 | 0,013 | 0,008 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,004 |  | 395 | 540 | 28,5 | 0 | 40 | 42 | 40 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение повторного контроля | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 5 | Проволока | / | H08MnA | Ф3,2 | 09B-8 | Хайнин, Чжэцзян | / | SK0965 | Значение поставки | 0,062 | 0,88 | 0,027 | 0,014 | 0,018 | 0,079 | 0,055 | 0,074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение повторного контроля | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 7 | Электрод | / | J507 | Ф3,2 | 08-1-196 | Цзиньцяо, Тяньцзинь | / | TK0902 | Значение поставки | 0,080 | 1,16 | 0,66 | 0,024 | 0,013 | 0,030 | 0,031 |  | 0,007 |  | 470 | 555 | 30 | -30 | 158 | 174 | 168 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение повторного контроля | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 9 | Флюс | / | HJ431 | 12-40 | 09B-027 | Ичжоу, Гуанси | / | JK0910 | Значение поставки |  |  |  | 0,013 | 0,015 |  |  |  |  |  | 368 | 458 | 28 | -20 | 106 | 94 | 103 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение повторного контроля | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 11 | Подкладка | / | Q345R | δ6 | 09709383 | Сталь Синьюй | / | BK09142-2 | Значение поставки | 0,16 | 1,46 | 0,27 | 0,013 | 0,008 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,004 |  | 395 | 540 | 28,5 | 0 | 40 | 42 | 40 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение повторного контроля | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение повторного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение повторного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотревшее лицо: Ли Чжун Лицо, заполнившее таблицу: Чжан Тин 15-го марта 2012 г, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отчет об испытаниях на тест-объект сварки продукта на характеристики механики и изгиба Номер продукта: Y12324-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тест-объект продукта |  |  | Основной металл |  | Материал сварки |  |  | Состояние тепловой обработки теста-объекта | Номер отчета об испытаниях | Механическое свойство |  |  |  |  |  |  | Испытания на изгиб |  |  |  |
| Номер продукта, представленного тестом-объектом | Номер теста-объекта | Представленная часть | Марка | Толщина (mm) | Марка электрода | Марка проволоки | Марка флюса |  |  | Прочность на растяжение ob(Mpa) | Положение обрыва пробы для растяжения | Степень удлинения δ5（%） | Испытания на удар a×bmm(Akv) |  |  |  | Изгиб поверхности, a=180° | Изгиб спины, a=181° | Изгиб стороны, a=/ | Диаметр гнутой оси mm |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура (℃） | Ударная работа（J） |  |  |  |  |  |  |
| JR10015 | JR10015S-1 -2 -3 | Ствол | Q345R | 6 |  | H08MnA |  | Состояние сварки | 0005086 | 577 | Изгиб поверхности Изгиб спины |  | 0 | / | / | / | Кондиционно | Кондиционно |  | 24 |
| Стандартный способ испытаний: испытания на растяжение выполнены в соответствии GB/T228-2002, испытания на изгиб выполнены в соответствии с GB/T232-1999 Вывод проверки: кондиционно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный инженер за физико-химические испытания: Ши Цзяньин Лицо, заполнившее таблицу: Ли Чжун 15-го марта 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отчет проверки внешнего вида и геометрического размера сосуда, работающего под давлением Номер продукта: Y12324-4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Пункт проверки |  | Стандарт | Результат фактического измерения | Результат проверки |
| 1 | Общая длина продукта mm |  | 1124 | 1124 | кондиционно□некондиционно |
| 2 | Внутренний диаметр корпуса, mm |  | 600 | 599 | кондиционно□некондиционно |
| 3 | Длина ствола, mm |  | 750 | 750 | кондиционно□некондиционно |
| 4 | Линейность корпуса, mm |  | ＜2H/1000≤20 | / | □кондиционно□некондиционно |
| 5 | Круговой градус корпуса: mm |  | ≤0,5%Di | 1 | кондиционно□некондиционно |
| 6 | Толщина стали для подачи материала узла холодного барабана, mm |  | 6 | 6 | кондиционно□некондиционно |
| 7 | Минимальная толщина заглушки после формовки:mm |  | δn-C1 | 5.94 | кондиционно□некондиционно |
| 8 | Отклонение формы внутренней поверхности заглушки: mm |  | ≤0,625%Di | 0,8 | кондиционно□некондиционно |
| 9 | Глубина прямоугольной продольной морщины заглушки: mm |  | / | / | □кондиционно□некондиционно |
| 10 | Максимальный угол сварного шва категории A: mm |  | ≤1,5+10%δn | 1,5 | кондиционно□некондиционно |
| 11 | Максимальный угол сварного шва категории В: mm |  | ≤1,5+11%δn | 0,5 | кондиционно□некондиционно |
| 12 | Максимальное смещение сварного шва категории A: (mm) |  | ≤1/4δn | 0,5 | кондиционно□некондиционно |
| 13 | Максимальное смещение сварного шва категории B: (mm) |  | ≤1/4δn | 1,4 | кондиционно□некондиционно |
| 14 | Глубина, длина/продолжительная длина максимального подреза сварного шва: (mm) |  | ≤0,5 | 0,1 | кондиционно□некондиционно |
| 15 | Остаточная высота сварного шва | Односторонняя фаска Amm | 0~3 | 0,5-2,5 | кондиционно□некондиционно |
|  |  | Двухсторонняя фаска Bmm | 0~3 | 2,0 | кондиционно□некондиционно |
| 16 | Качество внешнего вида сварного шва: |  | Соответствует чертежу и стандарту | Отвечает□Не отвечает | кондиционно□некондиционно |
| 17 | Качество угольного сварного шва: |  | Соответствует чертежу и стандарту | Отвечает□Не отвечает | кондиционно□некондиционно |
| 18 | Открытие и закрытие и блокировка накладки |  | Соответствует чертежу и стандарту |  |  |
| 19 | Поверхность фланца вертикальна штуцеру или стволу: |  | Соответствует чертежу и стандарту | □Отвечает□Не отвечает | □кондиционно□некондиционно |
| 20 | Качество уплотнительной поверхности фланца: |  | Соответствует чертежу и стандарту | □Отвечает□Не отвечает | □кондиционно□некондиционно |
| 21 | Положение отверстия болта фланца и центральной линии основной оси оборудования: |  | □ Центрировка □Пролет | □ Центрировка □Пролет | □кондиционно□некондиционно |
| 22 | Положение опоры и расстояние между отверстиями фундаментальных болтов |  | Соответствует чертежу и стандарту | Отвечает□Не отвечает | кондиционно□некондиционно |
| 23 | Положение и размер хобота: |  | Соответствует чертежу и стандарту | □Отвечает□Не отвечает | кондиционно□некондиционно |
| 24 | Закрепительное кольцо: |  | Соответствует чертежу и стандарту |  |  |
| 25 | Геометрический размер положения основных внутренних деталей |  | Соответствует чертежу и стандарту | Отвечает□Не отвечает | кондиционно□некондиционно |
| 26 | Качество внутренней и внешней поверхности сосуда: |  | Соответствует чертежу и стандарту | Отвечает□Не отвечает | кондиционно□некондиционно |
| 27 | Положение монтажа и схема таблички: |  | Соответствует чертежу и стандарту | Отвечает□Не отвечает | кондиционно□некондиционно |
| 28 | Надпись, окраска, упаковка: |  | Соответствует чертежу и стандарту | Отвечает□Не отвечает | кондиционно□некондиционно |
| Вывод: Кондиционно Ответственное лицо за проверку: Мао Юн Проверщик: Цзян Шуцзяо 12-го марта 2012 г. |  |  |  |  |  |

| Отчет лучевого контроля сварного шва Номер продукта:Y12324-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изделие |  | Марка материала |  | Q345R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия контроля и технологические параметры |  | Вид источника |  | X □Ir192 □Co60 |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип оборудования |  |  |  | XXH-2505 |  |  |
|  |  | Размер фокуса |  | 2.0 x 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  | Марка пленки |  |  |  | Kodak AA400 |  |  |
|  |  | Способ увеличения чувствительности |  | pb □Fe Передний экран, задний экран |  |  |  |  |  |  |  |  | Норма пленки |  |  |  | 240 x 80 300 x 80 mm |  |  |
|  |  | Тип указателя изображения |  | 10/16 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ проявления |  |  |  | □ автовручную |  |  |
|  |  | Рецепт жидкости проявления |  | Венчик |  |  |  |  |  |  |  |  | Условия проявления |  |  |  | Время 5min; Температура 20℃ |  |  |
|  |  | Категория качества съемки |  | AB □BA |  |  |  |  |  |  |  |  | Чернота негатива |  |  |  | 2.0-4.0 |  |  |
|  |  | Номер сварного шва |  | B1 |  |  | B2 |  | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина пластинки mm |  | 6.0 |  |  | 6.0 |  | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способ диаскопии |  | Двойная стенка, одно проявление |  |  | Двойная стенка, одно проявление |  | Двойная стенка, одно проявление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L1（фокус） mm |  | 800 |  |  | 800 |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Энергия KV |  | 190 |  |  | 190 |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ток лампы(активность источника)Ma(Bq) |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Время экспозиции Min |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требуемый показатель изображения |  | 13 |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина сварного шва,mm |  | 1922 |  |  | 1922 |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина одной диаскопии,mm |  | 240 |  |  | 240 |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория кондиции: |  |  |  | Ⅲ |  |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая контрольная пропорция: % |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая контрольная пропорция: % |  |  |  | 24.9 |  |  | 24.9 |  | 26.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стандарт контроля |  |  |  | JB/T4730.2-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер контрольной технологии |  |  |  | / |  |  |
| Количество кондиционных пленок | Сварной шов категории A（шт.） |  | Сварной шов категории B（шт.） | Сварной шов пересечения （шт.） |  |  |  | Итоги（шт.） |  |  | Результат окончательной оценки |  |  | КатегорияⅠ（шт.） |  | Категория Ⅱ（шт.） |  | Категория Ⅲ（шт.） | Категория Ⅳ（шт.） |
|  | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  | / |  | / | / |
| Замечание дефектов и повторного ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результат контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Часть повторного ремонта настоящего изделия 1 мест, максимальная кратность повторного ремонта 1 раз. 2. После повторного ремонта сверхстандартная и дефектная часть кондиционная по результатам повторной проверки. 3.Сведения о бывших дефектах части повторного ремонта приведены в таблице оценки негатива радиоскопии сварного шва. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Качество сварного шва настоящего изделия соответствует требованиям категорииⅠ, результат кондиционный. 2.Контрольное положение и сведения негатива приведены в таблице оценки негатива радиоскопии сварного шва и схеме положения радиоскопии (отдельно приложено). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Докладчик（квалификация）: Гэн Фэнънань 12-го марта 2012 г. |  |  |  |  | Рассматривающее лицо（квалификация）: Цзинь Фэнлян 12-го марта 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Специальная печать неразрушающего контроля 12-го марта 2012 г. |  |  |  |

| Оценка негатива радиоскопии сварного шва Номер продукта: JR0654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Номер сварного шва | Номер негатива | Соединение сварного шва пересечения |  | Черный негатив | Показатель изображения | Толщина пластинки (m) | Свойство и количество дефектов |  |  | Категория оценки |  | Длина одной диаскопии (m m) |  | Примечание |
| 1 | B1 | B1-1 | Есть |  | Отвечает требованиям | 13 | 6.0 | / |  |  | Ⅰ |  | 240 |  |  |
| 2 |  | -2 | Нет |  | Отвечает требованиям | 13 | 6.0 | / |  |  | Ⅰ |  | 240 |  |  |
| 3 | B2 | B2-1 | Есть |  | Отвечает требованиям | 13 | 6.0 | / |  |  | Ⅰ |  | 240 |  |  |
| 4 |  | -2 | Нет |  | Отвечает требованиям | 13 | 6.0 | / |  |  | Ⅰ |  | 240 |  |  |
| 5 | A1 | A1 | Нет |  | Отвечает требованиям | 13 | 6.0 | / |  |  | Ⅰ |  | 240 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо первой оценки（квалификация）: Гэн Фэнънань 15-го марта 2012 г. |  |  |  |  |  |  | Лицо повторной оценки（квалификация）: Цзинь Фэнлян 15-го марта 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Завод сосуда, работающего под давлением Цзясин

Таблица дефектации и расположения негатива

Номер продукта: Y12324-4                                Название продукта: баллон

Составитель: Цзинь Фэнлян                                      15-го марта 2012 г.

| Отчет об испытаниях на давление Гидравлическое давление □Воздушное давление□Герметизация Номер продукта: Y12324-4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть испытаний на давление | Ствол | Дата испытаний | Марта 2012 г. | Номер технологической карты | GK10654-1 |
| Категория точности давления | 1,6 | Диапазон манометра（MPa) | 0-0,4 | Дата действенности манометра | апрель 2011 г. |
| Номер манометра | 348066-16 | Диаметр циферблата манометра(mm) | 100 | Испытательная среда | Вода |
| Содержание иона хлора(mg/L) | / | Температура окружающей среды(℃） | 19 | (℃） | 8 |
| Кривая испытаний на проектное требуемое давление | 试验压力：Испытательное давление 设计压力：Проектное давление 保压时间：Время сохранения давления |  |  |  |  |
| Кривая испытаний на фактическое давление | 试验压力：Испытательное давление 设计压力：Проектное давление 保压时间：Время сохранения давления |  |  |  |  |
| Вывод: Настоящее изделие выдержало испытания 2,2 MPa, нет утечки; нет видной аномальной деформации; нет аномального звука; результат испытаний кондиционный. Контролер: Ли Лумин Ответственное лицо за проверку: Чжупин Проверщик: Цзян Шуцзяо 15-го марта 2012 г. |  |  |  |  |  |

| Бюллетень внесенных изменений в проект №, Лист 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название объекта | Баллон | Номер чертежа | 18999813 |
| Организация сдачи | Завод сосуда, работающего под давлением Цзясин |  |  |
| Основание изменений: по требованиям заказчика |  |  |  |
| Содержание изменений: - Способ сварки ствола с заглушкой изменен от бывшей двухсторонней сварки «ручная сварка (внутренняя)+сварка под слоем флюса (внешняя)» на одностороннюю сварку с подкладкой «ручная сварка (внешняя)+сварка под слоем флюса (внешняя)» - Проволока изменена от бывшего H10Mn2 на H08MnA. |  |  |  |
| Составитель: Лю Янькунь | Корректировка |  | август 2009 г. |
| Мнение рассмотрения | Ян Баоань, август 2009 г. |  |  |

| Бюллетень внесенных изменений в проект №, Лист 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название объекта | Баллон | Номер чертежа | 18999813 |
| Организация сдачи | Завод сосуда, работающего под давлением Цзясин |  |  |
| Основание изменений: по требованиям заказчика |  |  |  |
| Содержание изменений: Рабочая температура изменена от «менее 150°» на «-10°~120°» Проектная температура изменена от «150°» на «-10°» |  |  |  |
| Составитель: Лю Янькунь | Корректировка |  | 20-го декабря 2008 г. |
| Мнение рассмотрения | Согласно Ян Баоань, 20-го декабря 2008 г. |  |  |

| Баллон |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер продукта | Y12324-4 | Проектное давление | 1,76MPa |
| Тип сосуда | КатегорияⅡ | Максимальное рабочее давление | 1,6MPa |
| Стандарт продукта | GB150-1998 | Давление испытаний под напряжением | 2,2MPa |
| Номер чертежа продукта | 18999813 | Проектная температура | -10℃ |
| 1.40kg | 0,272m3 | Рабочая температура | -10~120℃ |
| Номер разрешения | TS2233003-2011 | Среда | сжатый воздух |
| Дата производства | Марта 2012 г. |  |  |
| Изготовлен заводом сосуда, работающего под давлением Цзясин |  |  |  |
| Адрес: зона развития Синьчэн, район Сюйчжоу, г. Цзясин, пров. Чжэцзян |  |  | Тел.: 0573-83566400 |
| Номер оборудования Номер регистрации: Оттиск таблички сохранен в Сертификате качества сосуда, работающего под давлением, настоящее оборудование может вводиться в эксплуатацию только после того, как оно зарегистрировано местным органом наблюдения за безопасностью котельного сосуда, работающего под давлением, и ему отдан номер регистрации. |  |  |  |

Институт контроля специального оборудования Цзясин

| Номер сертификации измерения 2009110883L | Номер сертификата государственного органа проверки CNAS IB0125 | Номер акта утверждения органа проверки и контроля TS7110061-2012 |
| --- | --- | --- |
| Акт наблюдения и контроля за безопасностью сосуда, работающего под давлением Номер: RJ2010-0389 |  |  |
| Организация производства: Завод сосуда, работающего под давлением Цзясин | Категория и номер разрешения: TS2233003-2011 |  |
| Тип продукта: 18999813 | название продукта: баллон |  |
| Номер продукта: Y12324-4 | Дата завершения производства: 15-го марта 2012 г. |  |
| В соответствии с Правилами наблюдения за безопасностью специального оборудования, данное изделие (партия) прошло наблюдение и контроль нашей организации, его безопасность отвечает указаниям Инструкции по наблюдению над безопасной техникой сосуда, работающего под давлением, GB150-1998 Стальной сосуд, работающий под давлением, проектного чертежа и технических условий. Специально выдан настоящий акт, и поставлен следующий сухой штамп наблюдения и контроля на табличке изделия: Контролер: Ли Лумин Рассмотрение: Го Яньсин Утверждение: Пан Сундин Институт контроля специального оборудования Цзясин (специальная печать контроля) 16-го марта 2012 г. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один оригинал сдан эксплуатационной организации с заводской документацией; два дубликата соответственно сохранены организацией наблюдения и контроля и предприятием под контролем в архиве. Объявление о действенности: настоящий акт действителентолько с подписью лиц по проверке, рассмотрению, утверждению и специальной печатью контроля контрольного органа. Копированный и измененный настоящий акт не действителен. Примечание: перед использованием настоящего сосуда, работающего под давлением, необходимо оформить регистрацию эксплуатации в органе наблюдения и управления безопасностью специального оборудования нахождения эксплуатационной организации. |  |  |